Termetal Piotr Glaner Sp. k.

64-920 Piła, ul. Ceramiczna 21

Specyfikacja zamówienia cynkowania ogniowego wg DASt-RiLi 022

Bestellspezifikation für eine Feuerverzinkung nach DASt-RiLi 022

Zgodnie z rozdziałem 4.3 (1) DASt – Richtlinie 022 / Entspr. Abschnitt 4.3 (1) der DASt – Richtlinie 022

Dane ogólne / Allgemeine Angaben

Data/Datum:

Zleceniodawca /Auftraggeber:

Zleceniobiorca/Auftragnehmer:

Numer zlecenia:

Auftragsnummer:

Kontakt:

Opis konstrukcji / Beschreibung der Konstruktion

Element, norma, pozycja, sztuk:

Stahlbauteil, Norm, Position,

Stück:

Szkic elementu, wymiary:

Bauteilskizze, Abmessungen:

Opis elementu

(Profile, grubość

blachy, itp.):

Beschreibung des Bauteils

(Profile, Blechdicken, etc.):

Materiał / Werkstoff:

Wysokość

referencyjna h [mm]:

Referenzwert der Bauteilhöhe h [mm]:

Grubość

referencyjna wyrobu t

ref

[mm]:

Bezugswert der Erzeugnisdicke t

ref

[mm]:

Czas przetrzymania w kąpieli cynkowej

Verweilzeit

< 27 min:

□

`

Klasyfikacja konstrukcji (wg DASt-RiLi 022, rozdział 4.2)/ Einstufung der Konstruktion (nach Abschnitt 4.2 der DASt-RiLi022)

Klasa konstrukcji (wg tabeli 3) / Konstruktionsklasse (nach Tabelle 3):

□

Ia

□

Ib

□

Ic

□

II

□

III

Klasa detalu (wg tabeli 4) / Detailklasse (nach Tabelle 4):

□

A

□

B

□

C

Wymagana kontrola (wg DASt-RiLi 022, rozdział 4.7)/ Durchzufürende Prüfung (nach DASt-RiLi 022, Abschnitt 4.7)

□

1

10

0

% kontroli wizualnej

100

% Sichtkontrolle

□

2

10

0

kontroli wizualnej + losowe badanie

magnetyczno-proszkowe wg załącznika 3 (wg

uzgodnień , ale min. jeden detal danej klasy detali

z partii wysyłkowej)

100

% Sichtkontrolle + stichprobenhafte Prüfung

mit dem MT – Verfahren nach Anlage 3 (nach

Vereinbarung, mindestens aber ein Detail der

maßgebenden Detailklasse pro Lieferlos)

Strefa ufności (wg rozdziału 4.2.2 (4))

Vertrauenszone (nach Abschnitt 4.2.2 (4))

□

3

10

0% kontroli wizualnej + systematyczne badanie

magnetyczno-proszkowe elementów wg

Załącznika 3 (wg uzgodnień, ale min. jeden detal

z każdego typu klasy C z partii do wysyłki)

100

% Sichtkontrolle + systematische

Überprüfung der Bauteile (nach Vereinbarung,

mindestens aber ein Detail aller vorkommenden

Detailtypen der Detailklasse C pro Lieferlos) mit

dem MT-Verfahren nach Anlage 3

Detal i minimalny zakres badania magnetyczno-proszkowego:

Detail und Mindestprüfumfang für MT-Verfahren:

Sprawdzono zgodność

z Wytyczną

DASt – RiLi 022 / Auf Übereinstimmung mit DASt-Richtlinie 022 geprüft:

Data:

Datum:

Podpis Zleceniodawcy:

Unterschrift des Auftraggebers: